Aluminium-Blockzarge  BS46-5-40S-TE

für Türblattdicke 40  stumpf (ungefälzt), Falztiefe 41mm, einteilige Zargenkonstruktion für den nachträglichen Einbau, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 39/54mm, Profilaussenmass 57mm, Kantenradien 0,5mm, Falzbreite 15mm, Materialdicke 3mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäß Beschreibung, Zarge auf Gehrung geschnitten und mit Stahleckwinkeln unsichtbar verschraubt und geklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, Fallen- und Riegelfräsung mit rückseitiger Abdeckung, mit Bohrungen zur verdeckten Befestigung, inkl. Falzdichtung aus TPE, sowie montierten Bandunterkonstruktionen, mit abnehmbarem Transport- / Distanzwinkel für vereinfachte Montage

Oberfläche:

[ ] silberfarbig eloxiert E6EV1

[ ] pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)

[ ] pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala

[ ] pulverbeschichtet nach DB-Farbskala

[ ] Edelstahloptik

[ ] pressblank (unbehandelt)

[ ] Sonderausführung

Farbe der Falzdichtung und Wandanschlussdichtung:

[ ] schwarz

[ ] grau

[ ] weiss

Bandunterkonstruktionen:

[ ] Stück Bandtaschen V 8600

[ ] Stück verzinkte dreidimensional verstellbare Bandunterkonstruktionen Typ VX für

Dreirollenbänder Höhe 100, 120 oder 160mm

[ ] Stück Edelstahl dreidimensional verstellbare Bandunterkonstruktionen Typ VX für

Dreirollenbänder Höhe 100, 120 oder 160mm

[ ] Stück verzinkte dreidimensional verstellbare Bandunterkonstruktionen Typ VN für

Dreirollenbänder Höhe 100 oder 120 mm

[ ] Stück verzinkte dreidimensional verstellbare Bandunterkonstruktionen Typ VN für

Dreirollenbänder Höhe 160 mm

Sonderzubehör:

[ ] Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert

[ ] Elektro-Türöffner Typ ... mit Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert

[ ] Magnetkontakt Typ ... vorgerichtet für Einbau in Zargenfalz

[ ] Zusätzliche Riegelfräsung mit Stahlverstärkung für elektrisches Blockschloss

[ ] Zusätzliche Schliessblechausfräsung für weitere Türverriegelung

[ ] Stück Edelstahlsicherungsbolzen Typ Küffner ES

[ ] Erdungslasche

[ ] Vorrichtung für Obentürschliesser mit Scherengestänge Typ ...

[ ] Vorrichtung für Obentürschliesser mit Gleitschiene Typ ...

[ ] Vorrichtung für verdeckt liegenden Obentürschliesser Typ ...

Abmessungen:

Breite [mm]			Höhe [mm]

Rohbau-Nennmaß (RBM)		_____________	X	____________

Zargenfalzmaß 	(ZFM)			_____________	X	____________

Lichter Zargendurchgang (LZD)		_____________	X	____________

Fertigwanddicke (FWD)			 _____________

Profilaußenmaß (Zarge) PA		 _____________

Glastüren 1-flg. EAT1-…

1.	Standard ohne Oberteil

2.	ohne oberes Querstück

3.	 mit Oberblende gegengefälzt

4.	ohne oberes Querstück mit Oberblende gegengefälzt

5.	 mit Kämpfer und Glashalteleisten für Oberlicht

6.	ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Glashalteleisten für Oberlicht

7.	mit Kämpfer und Oberblende

8.	ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Oberblende

9.	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante)

10.	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante)

11.	mit Pfosten und Glashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile

12.	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht

13.	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht

14.	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend

15.	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend

16.	mit Pfosten und Glashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend sowie Kämpfer und Glashalteleisten für Oberlicht

17.	mit Pfosten und Glashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile sowie Kämpfer und Glashalteleisten für Oberlicht durchgehend

18.	mit innerem Kämpferprofil für Festverglasung und Glashalteleisten

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Kutschenweg 12

D-76287 Rheinstetten, Germany

Tel. +49 (0)721 51 69- 0

Fax +49 (0)721 51 69- 40

info@kueffner.de

www.kueffner.de

Produktabbildung: