Aluminium-Blockzarge  TLS51-10FV

für Türblattdicke 50mm, stumpf mit Leibungsfalz, einteilige Zargenkonstruktion für den nachträglichen Einbau, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 24/54mm, Profilaussenmass 54mm, Kantenradien 0,5mm, Falzbreite 15mm, Materialdicke 3mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäß Beschreibung, Zarge auf Gehrung geschnitten und mit Stahleckwinkeln unsichtbar verschraubt und geklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, Fallen- und Riegelfräsung mit rückseitiger Abdeckung, mit Bohrungen zur verdeckten Befestigung, inkl. Falzdichtung aus TPE, sowie montierten Bandunterkonstruktionen

Oberfläche:

[ ] silberfarbig eloxiert E6EV1

[ ] pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)

[ ] pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala

[ ] pulverbeschichtet nach DB-Farbskala

[ ] Edelstahloptik

[ ] pressblank (unbehandelt)

[ ] Sonderausführung

Farbe der Falzdichtung:

[ ] schwarz

[ ] grau

[ ] weiss

Sonderzubehör:

[ ] Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert

[ ] Elektro-Türöffner Typ ... mit Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert

[ ] Magnetkontakt Typ ... vorgerichtet für Einbau in Zargenfalz

[ ] Zusätzliche Riegelfräsung mit Stahlverstärkung für elektrisches Blockschloss

[ ] Zusätzliche Schliessblechausfräsung für weitere Türverriegelung

[ ] Stück Edelstahlsicherungsbolzen Typ Küffner ES

[ ] Erdungslasche

[ ] Vorrichtung für Obentürschliesser mit Scherengestänge Typ ...

[ ] Vorrichtung für Obentürschliesser mit Gleitschiene Typ ...

[ ] Vorrichtung für verdeckt liegenden Obentürschliesser Typ ...

Abmessungen:

Breite [mm]			Höhe [mm]

Rohbau-Nennmaß (RBM)		_____________	X	____________

Zargenfalzmaß 	(ZFM)			_____________	X	____________

Lichter Zargendurchgang (LZD)		_____________	X	____________

Fertigwanddicke (FWD)			 _____________

Profilaußenmaß (Zarge) PA		 _____________

Standard - Elementaufteilungen Übersicht

1 Standardausführung, Zarge 3-seitig umlaufend

2 ohne oberes Querstück, für den Anschluß direkt an der Decke

3 mit Oberblende gegengefälzt

4 ohne oberes Querstück, mit Oberblende gegengefälzt

5 mit Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht

6 ohne oberes Querstück, mit Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht

7 mit Kämpfer und Oberblende

8 ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Oberblende

9 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil zur Schloßkante

10 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil zur Bandkante

11 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile

12 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Schloßkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht

13 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht

14 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend

15 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend

16 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht

17 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile, sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend

18 mit innerem Pfosten- / Kämpferprofil für Festverglasung, inkl. Glasleisten

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Kutschenweg 12

D-76287 Rheinstetten, Germany

Tel. +49 (0)721 51 69- 0

Fax +49 (0)721 51 69- 40

info@kueffner.de

www.kueffner.de

Produktabbildung: